## Slide 1: Thema 1 : POLYMEREN
of : “Kunststoffen” …
of : “Plastics” ...

## Slide 2: Inhoud
Inleiding
Polymeerchemie
    Polymerisatie-reacties
    Soorten Polymeren
Belangrijkste eigenschappen
    Versterkingsmethoden
Fabricagetechnieken

## Slide 3: Polymeren : Inleiding (1)
Wat / Naam ?
    Gr.: poly (veel) + meras (delen)
    = “stoffen die bestaan uit lange ketens van zich herhalende moleculaire groepen” (monomeren)
    Meeste monomeren : ruggengraat van C-atomen (--> organische stoffen)

## Slide 4: Polymeren : Inleiding (2)
Wat / Naam ?
Voorbeeld : poly-ethyleen (poly-etheen)
Notatie van een Polyethyleen-molecule (1/2)

## Slide 5
Polyethyleen-molecule (2/2)
Atoomstructuur
buitenste atoomschil van C-atoom bevat 4 elektronen --> kan nog 4 elektronen opnemen
Aan beide kanten van etheen- molecule ander etheen molec. -->
valenties v. centrale molecule volledig bezet
--> ev.: Ontstaan lange keten
Fysische structuur
Ev.: erg lange ketens --> verward & verstrengeld --> meer of minder “kristalliniteit”, of “amorf” (cfr. infra)

## Slide 6: Polymeren : Inleiding (3)
Wat / Naam ?
Voorbeeld : poly-ethyleen (poly-etheen)
Vergelijking met andere materialen
    Atomen binnen monomeer : zeer sterk aan elkaar gebonden (meestal covalent)
    Binding tussen aaneengeregen monomeermoleculen (= binnen polymeerketen): ook covalent, of ev. veel zwakkere secundaire binding
    Polymeren met lange ketenmoleculen : normaliter zwakker dan keramieken of metalen :
      Onderling slechts aan elkaar gebonden door zwakke elektrostatische krachten (“Vanderwaalskrachten”)
      Onder belasting : ketens uit elkaar glijden !...
      => versteviging (diverse mogelijkheden : vulstoffen, vertakte keten, “cross-links”, ...)
Eigenschappen

## Slide 7: Polymeren : Inleiding (4)
Wat / Naam ?
Voorbeeld : poly-ethyleen (poly-etheen)
Vergelijking met andere materialen
Eigenschappen
    Zéér veel variaties :
      structuur keten
      ligging ervan
      toevoegstoffen
      e.g. ook : snel afkoelen
    Gevolg :  grote waaier van eigenschappen
      --> meest moderne materialen; nog enorme evoluties
      --> rol polymeerchemicus : ‘compounders’ (mengers) & polymeerfabricanten

## Slide 8: Polymeren : Inleiding (5)
“Polymeren” : ook natuurlijk
      Ook dierlijke eiwitten = polymeren
      Ook : dennen-hars, schellak, natuurrubber
      Hout = ketens cellulosemoleculen, aan elkaar gehouden door een ander natuurlijk polymeer, i.e., lignine
“Kunststof” = polymeer met allerlei toevoegingen
“Plastic” : cfr. plastisch, kneedbaar
      zeker niet altijd OK

## Slide 9: Polymeren : Enige geschiedenis
Celluloid
Bakeliet
WO II : e.g. vinyl (leder), nylon (zijde) // D
‘80s : ook o.m. polymeer-’blends’
‘90s : IPN’s !

## Slide 10: Inhoud
Inleiding
Polymeerchemie
    Polymerisatie-reacties
    Soorten Polymeren
Belangrijkste eigenschappen
    Versterkingsmethoden
Fabricagetechnieken

## Slide 11: Polymerisatie-reacties (1)
Additiepolymerisatie : de moleculen worden geheel achter elkaar gekoppeld , als kralen aan een ketting
Uitgangsmateriaal = monomeer in oplossing, emulsie, dampvorm, of gewoon onverdunde vloeistof
Schakels in polymeer : zelfde chemische samenstelling als monomeermolecule

## Slide 12: Polymerisatie-reacties (2)
Condensatie-polymerisatie : een nieuw molecule hecht zich aan een ander molecule tijdens de vormingsreactie
Schakels in polymeer : andere chemische samenstelling dan uitgangsmaterialen
Vorming van bijprodukt (water / “condensatie”)

## Slide 13: Polymerisatie-reacties (3)
BIJZONDERE GEVALLEN :
Polyadditie : (combinatie 1 & 2) condensaat wordt ook in de keten opgenomen op een andere plaats
Cross-linking : vorming van sterke chemische bruggen (‘cross-links’ / dwarsverbindingen) tussen de ketens
Materiaal dat ontstaat is in feite één macromolecule
Vb.: Epoxyharsen (e.g. voor PMM composiet-materialen)

## Slide 14: “Verschillende” polymeren
Fysisch verschillend : bv. katalysator en/of proces-parameters (p, T, …) --> lengte polymeerketens (moleculair gewicht)
MG --> materiaaleigenschappen !!!
    Vb.: PE met hoog of laag MG = andere eigenschappen
      mechanische eig. (treksterkte, buigsterkte,…) : groter bij groter MG
      verwerkbaarheid (i.e. viscositeit / gieten, persen, vormen) : afneemt met groter MG
Chemisch verschillend : cfr. Polyethyleen
  Chemische Samenstelling : substitutie van een of meer H-atomen door ander element of moleculaire groep (vb.: Cl, methylgroep CH3, “R”...)
  (Chemische) Structuur (3D) : atactisch, isotactisch, syndiotactisch …cfr. infra

## Slide 15
Polyvinylchoride / Polypropyleen
Basis : C2H4 (ethyleen)
Vervang één H door Cl
--> Polyvinylchloride (PVC)
Vervang H door CH3
--> Polypropyleen (PP)

## Slide 16: Co-polymerisatie
A = monomeer met chemische samenstelling A
B = monomeer met chemische samenstelling B
= Polymerisatiereactie waarbij polymeerketting ontstaat die (twee) verschillende monomeren bevat (méér -> “terpolymeren”)
één van beide bouwstenen uitsluitend in hoofdketen, andere in zijketen
atactisch (onregelmatige plaatsing)
isotactisch (zijgroepen steeds aan zelfde kant)
syndiotactisch (zijgroepen alternerend aan hoofdketen)
& Katalysatoren --> +/- onbeperkte waaier eigenschappen
hoofdketen zonder bijketens
§ 3.3.4
§ 3.3.4

## Slide 17: Polymeer ‘blends’
Mengpolymeer (homogeen, één fase) Componenten op moleuculaire schaal mengbaar; hebben identiteit verloren
Polymeer Mengsel (heterogeen, meerfasig)
Componenten niet mengbaar; componenten behouden iets van hun oorspronkelijke eigenschappen (i.e., Tg)
Verschillende microstructuren (e.g. component I = kleine bolletjes, cylindrische structuren,…)
Ook : componenten = lamellen (cfr. laagjes triplex, multiplex)
Praktijk (commerciële prod.) : onderscheid niet altijd duidelijk

## Slide 18: Tg : “Glasovergangstemperatuur” - “Glastemperatuur”
= “glaspunt” ; “glas-rubber-overgangstemperatuur”, verwekingstemperatuur”; = temperatuur waarbij polymeer verweekt
Bij T > Tg :
    amorf polymeer = rubberachtige “vloeistof”
    ketens kunnen over elkaar glijden (vloeien; “plastic”)
Bij T < Tg :
    materiaal = vaste, glasachtige stof
Heterogeen Mengsel : beide componenten hebben eigen Tg
§ 8.4.1

## Slide 19: Soorten Polymeren (1)
Tg
Tg
Tg
Thermoplasten, Thermoharders, Rubbers
“rubbertraject”
Thermoharders : vernetting / ‘cross-linking’ (covalente brugverbindingen) bij hoge temp.
--> 3-dimensionaal macromolecule
Niet nogmaals te smelten (I.e. niet meer terug vloeibaar bij opnieuw verwarmen; e.g. verkolen)
--> recyclage = ??!
Thermoplasten : “lineaire” polymeren; smalle polymeer ketens / beperkte 2-dimensionale structuur
Rubbers : tussenvorm
Indeling op basis van temperatuur-afhankelijk gedrag :
thermoplasten: verweken (plastisch) bij hogere temperatuur
rubbers, elastomeren: bij kamertemp. al verweekt (+ rubber-elastisch of visco-elastisch gedrag = terugtrekking vertraagd i/d tijd)
thermoharders: +/- niet verweekt (of zelfs verhardt) bij hogere temperatuur

## Slide 20: A. Thermoplasten (E.: thermoplastics)
Wat ? : lange keten moleculen met zwakke bindingen tussen ketens; verweken en ev. smelten bij verwarming
Structuur : Amorf of Kristallijn
Temperatuur effecten :
  Amorfe zones worden visceuze vloeistoffen boven Tg (glastemperatuur)
  Kristallijne zones (indien aanwezig) smelten bij Tmp (smeltpunt polymeer)
Eigenschappen :
  Makkelijk (her-)vormbaar / recycleerbaar boven Tg (Tmp indien semi-kristallijn)
  Gebruik normaliter beperkt tot matige temperaturen
  Verhoging kristalliniteit verhoogt sterkte en stijfheid, verlaagt ductiliteit
Voorbeelden :
  Polyethyleen (PE), polyvinylchloride (PVC)
Amorf Semi-kristallijn
§ 3.4.2

## Slide 21: B. Thermoharders (E.: thermosets)
Wat ? : 3-dimensionaal netwerk van ketens met vele cross-links, welk na vorming en verwarming de 3-D structuur zal behouden
Structuur : normaliter Amorf
Temperatuur effecten :
  (Lichte) verweking boven Tg (glastemperatuur); maar blijft een vaste stof
  Bij hoge temperatuur : desintegratie, verkoling, ...
Eigenschappen :
  Hard en rigied, zeker beneden Tg
  Hoge dimensionele stabiliteit
  Resistent aan kruip en vervorming onder belasting
  Hogere temperatuur capaciteiten dan thermoplastics
Voorbeelden :
  Fenolen, Expoxyharsen
Cross-linking structuur

## Slide 22: C. Elastomeren (incl. rubbers)
Wat ? : Capaciteit tot zeer grote elastische vervorming (> 100%), maar terugkeer tot originele vorm na wegnemen belasting
Structuur : Lange ketens, met enkele cross-links tussen ketens
Temperatuur effecten :
  Bros beneden Tg (glastemperatuur)
  Erg elastisch boven Tg
Eigenschappen :
  Naarmate cross-link dichtheid toeneemt stijgen sterkte en stijfheid, doch daalt ductiliteit
Voorbeelden :
  Natuurrubber (poly-isopreen), Siliconen
‘S’ cross-linking bij Natuurrubber

## Slide 23: Soorten Polymeren (2)
indeling volgens Chemische Samenstelling

## Slide 24: Inhoud
Inleiding
Polymeerchemie
    Polymerisatie-reacties
    Soorten Polymeren
Belangrijkste eigenschappen
    Versterkingsmethoden
Fabricagetechnieken

## Slide 25: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs

## Slide 26: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
Lange dunne ketens; met elkaar verstrengeld, doch afzonderlijke polymeerketens
Bindingskrachten =
    vanderwaalskrachten
    waterstofbinding
    interactie tussen polaire groepen
Buiging = rond C-’bolscharnieren’
Hoger MG (hogere polymerisatie-graad) <--> grotere trek- & druk-sterkte
Buigzaamheid = afhank. van mate van vervlochten zijn + van onderlinge oriëntatie in ruimte
(kristallijn / amorf)

## Slide 27: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
Veel sterker vervlochten polymeer-ketens
--> Grotere stijfheid
Speciale katalysatoren en bijzondere procestechnieken voor bevordering vertakkingen
N.B.: Veel elastomeren na vulkanisatie hebben vertakte structuur.

## Slide 28: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
‘Cross-links’ = chemische brug-verbindingen
Ketens die zich tijdens polymerisatie-reactie met elkaar verbinden
Structuur = zeer sterk & stijf
Meer cross-links :
    grotere stijfheid
    minder chemisch oplosbaar
    niet of minder hersmeltbaar
Thermoharders

## Slide 29: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
Ketenstijfheid door substitutie met omvangrijke moleculaire groepen
Voorbeeld : PS (polystyreen)

## Slide 30: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
Ruimtelijke verdeling in polymeer  helemaal willekeuring
Soort kristallijne structuur indien polymeerketens zich +/- evenwijdig oriënteren
Kristalliniteit : bevorderd door e.g.
    tijdens vormen in matrijzen
    straling
    (mechanische) invloed uitoefenen op ketenoriëntatie
Hoger kristalliniteit = verhoging smeltpunt, afname chemische oplos-baarheid, vermindering slagvastheid, gunstig effect op andere mech. eig.
LCP’s: Liquid Crystal Polymers (e.g. Kevlar = p-fenyleen-tereftalamide -> Weefsels

## Slide 31: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
Vulstoffen in plastics :
  hout (bv. & fenolhars) , asbest, zand, glas
  rol = cfr. aggregaat (grind) in beton
  --> sterkte, maatvastheid (o.m. chemisch inerte anorgan. mat.)
  Opm.: ev.schurende werking op apparatuur
Bijz.: Versterkingsmaterialen =
  vezels, matten
  textielweefsels, glasvezel weefsels
  ev.: “anisotropie”
Additieven :
  andere doel dan mech. eig.-schappen
  anti-oxidantia, UV-absorbers, kleur-stoffen, vlamvertragende middelen, cross-link middelen
  weekmakers & plastificeren
Invloed van glasvezel-vulstof of eigen- schappen van nylon 6/6

## Slide 32
Vulstoffen en hun Effecten

## Slide 33
Plastificeren en Weekmakers
Vulstoffen in plastics
Bijz.: Versterkingsmaterialen
Additieven :
  ...
  weekmakers & plastificeren
Weekmaker = additief om taaiheid & buigzaamheid te verhogen
cfr. smeermiddel; laten lange polymeermoleculen makkelijker t.o.v. elkaar bewegen
2 soorten :
  organisch chemicalie (met hoog kookpunt)
  interne plastificering : ‘blend’ of copolymerisatie met ander polymeer dat uit zeer grote moleculen bestaat --> grotere afstand tussen ketens
Opm.: veroudering ! (migratie weekmaker); vaak niet geschikt als duurzaam constructiemateriaal

## Slide 34: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
Cfr. supra
Mengpolymeren
  homogeen mengsel
  1-fasig
  Vb.: PVC + Acrylpolymeer --> dunne platen met buigzaamheid v. PVC-component + sterkte & zonlichtbestendigheid van Acrylcomponent
Polymeermengsels
  heterogeen
  meerfasig
  Opm.: verschil in Tg tussen verschillende fasen geeft ev. problemen bij het vormgeven
Research !

## Slide 35: Versterkingsmethoden
Lineaire polymeren
Vertakte polymeren
Cross-linking
Ketenverstijving
Kristalliniteit
Toevoegmaterialen
Mengpolymeren
IPNs
“Interpenetrerende Netwerken”
Inleiding :
  ° medio / eind ‘80s
  mengsel (2) polymeren; bijzonder synergetisch effect
Eén v/d polym. (= meestal thermo-harder) en vormt netwerk dat geheel doorvlochten is met ander polymeer
Eerste polymeer (het netwerk) = 3-deminsionale versterking v/h tweede polymeer (de matrix)
2 Groepen :
  semi-IPN materialen
  (totale) IPN materialen

## Slide 36
Eén v/d polym. (= meestal thermo-harder) en vormt netwerk dat geheel doorvlochten is met ander polymeer
Eerste polymeer (het netwerk) = 3-deminsionale versterking v/h tweede polymeer (de matrix)
2 Groepen :
  semi-IPN materialen
  (totale) IPN materialen
Semi-IPN : 2de polymeer (matrix) = lineair polymeer, gepolymeriseerd binnen netwerk van 1ste polymeer (Nb.: matrix = grootste volume !)
Totale IPN : 2de polymeer = eveneens cross-linked netwerk, ontstaan binnen netwerk van 1ste polymeer
Superieure eigenschappen (mechanisch, chemisch), vergeleken met afzond. componenten
Vb.: PU (polyurethaan) + isocyanaat
Ev.: semi-IPN met “zelfde” 2 polym.(vb.: nylon)
IPN : Interpenetrerende Netwerken

## Slide 37: Inhoud
Inleiding
Polymeerchemie
    Polymerisatie-reacties
    Soorten Polymeren
Belangrijkste eigenschappen
    Versterkingsmethoden
Fabricagetechnieken
Spuitgieten, persen, blazen, extrusie, …, …, reaction injection molding (RIM) , …, … .

## Slide 38: Fabricagetechnieken (1)
Spuitgieten
Persen

## Slide 39: Fabricagetechnieken (2)
Blazen
Extrusie

## Slide 40: Inhoud
Inleiding
Polymeerchemie
    Polymerisatie-reacties
    Soorten Polymeren
Belangrijkste eigenschappen
    Versterkingsmethoden
Fabricagetechnieken

## Slide 41: Soorten Polymeren
Thermo-plasten
Thermo-harders
Elastomeren
  > homopolymeren

## Slide 42: Thermoplasten (1)
Ethenen
Afgeleid van ethyleen-molecule; grondstof = aardolie
Meeste : lineaire structuur met minimum aantal vertakkingen en cross-linking
Meeste : thermoplastisch (& rubberachtig)
& makkelijk tot vormprodukten te verwerken;
uitz.: UHMWPE, enkele Fluorpolym.
PE, PP, PS, PVC = 60% van markt
Mechanische eigenschappen: sterk uiteenlopend ...

## Slide 43
Mechanische eigenschappen : etheenachtigen (1/2)
Rekgrens
Etheenachtige homopolymeren

## Slide 44
Mechanische eigenschappen : etheenachtigen (2/2)
Effect Moleculair Gewichtspreiding (LDPE)

## Slide 45: Thermoplasten (2)
Polyolefinen : onverzadigde KWS : CnH2n
  Polyethyleen
    LDPE : hoge druk (200 MPA !) ; ketens aanzienlijk vertakt; doorzichtig indien dun; Toep.: e.g. verpakkingsfolies, coatings
    HDPE : lage druk / katalysator (Ziegler-Natta); minder vertakt, hogere kristalliniteit; spuitgieten; Toep.: e.g. flessen, pijpleidingen
    LLPE
    UHMWPE : lineair, MG = 3 à 5,000,000 ! ; niet makkelijk te vormen --> extrusie ; Toep.: e.g. slijtvaste onderdelen in machines
  Polypropyleen
    PP-H : polypropyleen homopolymeer ; eig.: cfr. HDPE; hogere stijfheid, harder, sterker, beter bij hoge T; minder taai, verbrossing bij lage T
  Polyallomeren : kristallijne copolymeren van olefinen
Eigenschappen sterk afhank. van MG (ketenlengte) + verdeling MG
Buigzaam; goede chemische resistentie (“corrosie-gedrag”)
Hoe hoger MG, hoe beter chemische resistentie
PE : niet héél sterk; uitg. UHMPE
PP : sterker dan PE
NB: Polybuteen = taaie vloeistof / rubberachtig mat. --> kleefmiddelen, dichting (kit)
    PP-C : polypropyleen blok copolymeer: P-P-P-E-E-E-P-P-P-E-E-E-P-P-P-
    PP-R : polypropyleen random copolymeer : P-P-E-E-E-P-P-E-P-P-P-P-E-E-

## Slide 46: Thermoplasten (3)
Polyvinyls :
  PVC : polyvinylchloride (.../…)
    Hard PVC : zonder weekmakers; Toep.: e.g. grijze kunststofbuizen
    Zacht PVC : weekmakers; “vinyl”; Toep.: e.g. imitatieleder, bekledingen, … o.m. elektrische leidingen
    PVC-C (of CPVC) : gechloreerd PVC; Toep.: e.g. heetwaterleidingen (max. ca. 80°C); geringe O2 penetratie
  (ABS) : acrylonitrile-butadieen-styreen copolymeer (styreen = bevat vinyl groep) betere lage T eigenschappen dan PVC; zeer goede taaiheid & slagvastheid Toep.: e.g. telefoontoestellen
PVC : goedkoop; +/- niet ontvlambaar, zelfdovend
PVC : bijna sterk & stijf genoeg voor een ‘technisch plastic’
PVC : geringere taaiheid, kerfgevoeligheid --> voorkom spannings-concentraties !
Goede weerstand tegen zuren en basen; ondoorlaatbaar --> flessen
Slechte resistentie tegen organische (oplos-) middelen

## Slide 47
PVC : Polyvinylchloride
Enige Historiek

## Slide 48: Thermoplasten (4)
Polystyreen :
  PS : polystyreen
    benzeenring: ketenverstijving; amorf (atactisch); Toep.: consumptieartikelen (e.g. wegwerpbestek, eetbakjes, ...)
  SB (styreen-butadieen copolymeer) slagvast polystyreen
    Toep.: meeste PS als gemodifieerd polymeer (e.g. SB); ook in rubber, “latexverven”, …
  Ook : ABS (cfr. supra)
  EPS : expanded polystyreen (schuimpolystyreen)
Goedkoop; 20% van alle thermoplasten; wegwerpmateriaal & speelgoed
PS : bros & hard (lage slagvastheid)
Stevig schuim = thermische isolatie, drijfmateriaal, …
Vergeling onder UV
Minder corrosieresistent dan PE, PP; aantasting door meeste oplosmiddelen
Vele verbeteringen door co-polymerisatie en/of weekmakers

## Slide 49: Thermoplasten (5)
Fluoroplastics :
  PTFE : polytetrafluorethyleen (Teflon®, Hostaflon®, Halon®)
    in het (ethyleen-)monomeer is elk waterstofatoom vervangen door F atoom !
  FEP : fluor-ethyleen-propyleen (Teflon®)
  PFA : perfluoralkoxy (Teflon®, Hostaflon®)
  PVDF : polyvinylideenfluoride (Kynar®, Solef®)
  E-CTFE : ethyleen-chlorotrifluorethyleen (Halar®)
Duur; PTFE : niet erg sterk; kruip --> minder voor constructie
Zéér goed bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen (veruit best)
Hoge temperaturen
Lage wrijving
PTFE : moeilijkere verwerking (niet smelten; niet vloeibaar) --> alternatieve methode: PM --> alternatieve polymeren (bv. ook spuitgieten mogelijk)
E.g. PFA : ook minder kruip bij bijna zelfde temp.resistentie, etc...

## Slide 50: Thermoplasten (6)
Andere “etheen-achtigen” :
  PMMA : polymethylmethacrylaat
    acrylaten = helder transparante materialen met grote stijfheid; Toep.: “plexiglas”; transparante laklagen (verven); lenzen, ...
  Polyvinylacetaat, Polyvinylalcohol, etc ...

## Slide 51: Thermoplasten (7)
Enkele andere Thermoplasten :
  Nylons (polyamiden) & Aramidevezels (LCPs)
  Polyacetalen, Polysulfon
  PET : thermoplastisch polyester
  Polycarbonaten
  PEEK & composieten

## Slide 52
Mechanische eigenschappen
Rekgrens
Etheenachtigen,
Nylons en Acetaal-homopolymeren

## Slide 53: Thermoplasten (8)
Polyamiden PA (nylons) :
  Polycondensatie-produkt van zuur + amine
  Types : Nylon 6, Nylon 6.6, Nylon 6.10, Nylon 6/12, Nylon 11, Nylon 12 cijfers wijzen op aantal C-atomen in uitgangs-produkten; “/” = copolymeer, e.g. Nylon 6 & Nylon 12
  Kristallijne thermoplastische stoffen ( => sterk, slijtvast)
  Volumeveranderingen (door vochtabsorptie)
  --> Nieuwe verstevigingssystemen
PA = meest gebruikte “engineering plastic”
Lange geschiedenis (2de WO : nylon parachutes i.p.v. zijde)
(Zeer) goede mechanische eigenschappen --> constructie-onderdelen (vezels, tandwielen, nokken, …)
Treksterkte  zachte Al-legeringen
Doch : vochtabsorptie; water = weekmaker voor PA (sterkst: 6 & 6.6, minst: 11 & 12)
PA 6
PA 6.6

## Slide 54: Thermoplasten (9)
Polyacetalen
  “heteroketen” (C / O); sterk kristallijn
  mech. eign  nylons
  minder vochtabsorptie
Aramidevezels (kevlar®)
  = polyamiden waarvan monomeer 2 benzeen-ringen bevat
  kristallijn (LCPs)
  (extreem) hoge sterkte door stijve structuur van keten
  continue gebruikstemp. tot 260°C
  gebruiksvorm = vezels, dunne platen
Polysulfon
  keten van benzeenringen
  amorf, stijf thermoplastisch materiaal
  kamertemp.: mech. eign  nylons; doch behoud tot wel ca. 160-180°C

## Slide 55: Thermoplasten (10)
PET : polyetheentereftalaat
  = thermoplastisch polyester
  kristallijn; enigszins kerfgevoelig
  sterk; maatvast
  bestand tegen hoge T
  resistent à olie & vetten; niet à sterke zuren (koolzuur = OK), basen, of heet water
  Toep.: PET flessen, verpakkingsfolie, magneetbanden, fotografische film
Polycarbonaten
  = ester van koolzuur + aromatische difenylolverbinding; i.e. = een polyester
  amorf, lineair polyester
  hard, stijf, maatvast, bijzonder slagvast !
  glashelder
  temp.- & weer-resistent
  Toep.: zoals acrylaten, doch slagvastheid tot 16x hoger / duurder

## Slide 56: Thermoplasten (11)
PEEK : polyetheretherketon
  benzeenringen volgens karakteristieke R-O-R etherstructuur met elkaar verbonden
  gedeeltelijk kristallijn
  Bestand tegen zeer hoge T (continu gebruik tot 315°C !... )
  Mech. eign : even goed als nylons (soms zelfs beter) + goede maatvastheid bij hoge temp.
  Resistent à heet water, stoom !
  Resistent à vele chemicaliën, incl. vele organische oplosmiddelen
  prijs : 2.500 BEF/kg
Varianten :
  PEEK zonder vulstof
  PEEK met bv. PTFE als smeermiddel
  PEEK met glasvezel of koolstofvezel
    koolstofvezel-composiet : stijfheid > Aluminium  Titanium of Cu-legeringen
    Toep. = lucht- & ruimtevaart

## Slide 57: Thermoharders (1)

## Slide 58: Thermoharders (2)
Enkele belangrijke Thermoharders :
  Fenolharsen (cfr. bakeliet)
  Polyesterharsen (onverzadigde polyesters)
  Epoxyharsen
  Technische Materialen :
    MF : Melamineformaldehydes
    UF : Ureumformaldehydes
    Alkydharsen : alcohol + acid (in feite: polyesters) (+ oliën & pigmenten) --> verven
    Furaanharsen
  Polyurethanen

## Slide 59: Thermoharders (3)
FENOLHARSEN (Fenoplasten)
Fenolhars = fenol (aromatisch alcohol) + formaldehyde (CH2O)
…/...
Cross-links door verwarming
Verschillende stadia van polymerisatie :
    A-stadium (nog geen cross-links)
    B-stadium (overgangsstadium: rubberachtig & kleverig; of: al bros)
    --> menging met versterking / vulstoffen (ev. als poeder)
    C-stadium (cross-linking voltooid)
Fenolformaldehyde-polymeer : bakeliet
vulstoffen (houtmeel, mineraal poeder)
elektrische isolator, lage vochtabsorptie, vrij hoge gebruikstemperatuur (200°C)
bros
meest gebruikte thermoharder
  1/3 : kleefmiddel in multiplex, …
  elektrische printplaten (o.m. met katoen of glasvezelwapening)
  stopcontacten, schakelaars, …
  machine-onderdelen via verspanende bewerking !
  Schuim

## Slide 60
Structuur
Fenolformaldehyde (PF)
Cross-links !...

## Slide 61: Thermoharders (4)
POLYESTERS
cfr. staal bij de metalen
2 Groepen :
  thermohardende polyesterharsen (onverzadigd)
  thermoplastische polyesters (sterk kristallijn)
Ester : alkohol + zuur (organ./ anorgan.)
Gebruik : als harsmatrix in composieten
    talrijke toepassingen: boten, vishengels, auto’s, etc...
vaak verkocht als vloeibaar materiaal (i.e. oplossing v/h hars in bv. styreen) => katalysator toevoegen voor “uitharding” (cross-linking) ; slechts enkele ml / liter

## Slide 62: Thermoharders (5)
POLYURETHANEN
(PUR) P. 146
Condensatie-reactie tussen isocyanaat (R=N=C=O) + alcohol (ROH)
Rubber, of
stijve Thermoharder, of
Schuimen
  hard (zelfs vervangmiddel v. hout in meubels)
  zacht & buigzaam
Coating : urethaanlakken
  uitstekende slijtvastheid (vloer-coatings, etc…)

## Slide 63: Elastomeren (1)

## Slide 64: Elastomeren (2)
Enkele belangrijke Elastomeren :
  Latex rubbers
    natuurrubbers (E.: “rub out”)
      zacht & kleverig (T+) <--> hard & bros (T-)
      & S + T ; “vulcanisatie”
      zacht, medium, hard (‘eboniet’) = ca. 20% S vulcanisatie
    = isopreen; neopreen/chloropreen, SBR, …, ...
  Polyethyleen rubbers
  Fluoro-elastomeren !!...
  Andere elastomeren :
    Siliconen-rubbers
    Polyurethaan-rubbers
Cfr. aanvullende nota’s : lezen + kennen ...

## Slide 65
Elastomeren : relatief gebruik
= isopreen

## Slide 66: Materiaalkunde voor Ingenieurs = “Eind-GEBRUIKER”
Polymeren
Composieten
Keramische Materialen
Staal
Staalsoorten & Roestvast staal
Corrosie
Schade-analyse & -preventie / NDT
Gieten, PM, Vormgeven, Verspanen, Lassen
Cu
Al
Ni, Zn, Ti, Mg, Refractaire
Opp. behand. & Coatings
Selectie
“Engineering Materials” : Metalen, Niet-metalen, Legeringen, Coatings, ...
Eigenschappen, Bereiding en Processing, ...
Beschrijving, Begrijpen, Selectie, ...
Etc...


## Slide 67: Inhoud
Inleiding
Polymeerchemie
    Polymerisatie-reacties
    Soorten Polymeren
Belangrijkste eigenschappen
    Versterkingsmethoden
Fabricagetechnieken
Polymeermatrixcomposieten

## Slide 68: Composieten (1)
Composiet = 2 of meer materialen gecombineerd tot een nieuw materiaal met andere eigenschappen dan de afzonderlijke componenten
Natuurlijke composieten : bv. hout
Kunstmatige composieten : PMM (polymeer matrix mat)
    wapeningsmateriaal
    vulstoffen
    deklagen
Oud vb.: triplex, multiplex (anisotropie ! ) …/...
Vooral : FRP (fibre reinforced plastics)

## Slide 69
Ontstaansgeschiedenis Polymeercomposieten

## Slide 70: Composieten (2)
1. Wapeningsschema’s :
  Wapening: functie = sterkte, stijfheid, kruipvastheid
  Discontinue wapening (sterkte / korte termijn)
      korte vezels
      schilfers
      korrels
  Continue wapening (lange termijn sterkte, kruip)
      lange vezels
      vezelmat of weefsel
…/...

## Slide 71
Soorten wapening in polymeercomposieten (1/3)
Discontinue wapening
  korte vezels
  korrels
  schilfers
Laminaatwapening

## Slide 72
Soorten wapening in polymeercomposieten (2/3)
Continue wapening
  vezelmat / Weefsel
  (honingraat) skelet

## Slide 73
Soorten wapening in polymeercomposieten (3/3)
Continue wapening
geweven wapening
  “roving” / streng bevat vaak ca. 6,000 filamenten
‘filament winding’ :
  90°
  54 3/4 °

## Slide 74: Composieten (3)
2. Matrixmaterialen :
  Thermoplasten
    probleem = hechting vezel - thermoplast
    tot eind ‘80s : (enkel) met korte glasvezels (enkele mm); minder sterk dan lange vezels
    continue wapening : laatste 10 jaar; opl. = vezel bekleed met dun laagje thermoplast
    “prepreg” : vooraf met gewenste matrix materiaal geïmpregneerd weefsel --> + matrix thermoplast : verhitting & druk (autoklaaf)
  Thermohardende harsen (95%)
      fenol
      epoxy
      polyester

## Slide 75: Composieten (4)
Thermohardende harsen
  matrix = vloeistof van lage viscositeit + katalysator toevoegen; of: warmte; of: (UV-)straling
  Meest gebruikte :
      fenol : aangekocht als B-hars ( thermoplast) = groot voordeel
      epoxy :
        epoxy = driehoek met 2 C en 1 O ; vóór cross-linking: korte ketenmoleculen (ca. 10 monomeren)
        uniek : geen condensatieprodukten of oplosmiddelen afgestoten => weinig dimensionele veranderingen bij polymerisatie / cross-linking
        ca. 25 soorten in handel
      polyester : styreen-polyester (‘shelf-life’  1 jr) + katalysator
        = verreweg het belangrijkste PPM matrixmateriaal

## Slide 76: Composieten (5)
3. Wapeningsmaterialen :
  Groot spectrum van materialen …/…
  Metalen : weinig gebruikt (gewicht, hechting); Al honingraat ! (vliegtuigen)
  Keramische materialen : SiC, Al2O3, Si3N4 (ev. als dunne vezels); ev. hogere sterkte en stijfheid dan glasvezel Opm.: ‘whiskers’ (éénkristallen; +/- zonder roosterfouten; enorm sterk)
  Polymeren :
    Aramidevezels (kevlar), treksterkte = 3100 MPa ! gebruik: als continue vezel, geweven materiaal, korte vezel; zowel voor thermoharders als thermoplasten taaier & lichter dan glasvezel : vb. kano 6 m Kevlar + vinylester = 8 kg
    Alternatief : nylons, (polypropyleen vezels) : qua sterkte  glasvezel ; onbruik, nu: hoog kristallijn polyethyleen

## Slide 77
Spectrum van wapeningsmaterialen

## Slide 78: Composieten (6)
3. Wapeningsmaterialen :
  Metalen
  Keramische materialen
  Polymeren
  Koolstof-grafiet
      wapeningskoolstof
         koolstof als Vulstof (vb. rubber); C = amorf
        = kristallijne koolstof (hexagonaal), “grafiet”
      vezels met treksterkte = 5500 MPa, en E-modulus = 480000 MPa
      …/…
  Glasvezel

## Slide 79
Vergelijking sterkte en stijfheid
Opm.:diagonaal / epoxymatrix PMM

## Slide 80: Composieten (7)
3. Wapeningsmaterialen :
  Metalen
  Keramische materialen
  Polymeren
  Koolstof-grafiet
  Glasvezel
    Soorten :
      E-glas (= borosilicaatglas; “pyrex”) -- toep. = elektrisch
      S-glas (= Mg, Al, Si - oxiden) -- hoge sterkte
    5 à 25 micron
    Vormen :
      korte vezels (vnl. in thermoplasten)
      strengen voor wikkelen of weefsels (2D, 2.5D)
      vezelmat : willekeurig vervlochten …/…

## Slide 81
Glasvezelvormen

## Slide 82: Composieten (8)
1. Wapeningsschema’s
2. Matrixmaterialen
3. Wapeningsmaterialen
4. Fabricagemethoden
5. Toepassing van polymeermatrix-composieten

## Slide 83: Materiaalkunde voor Ingenieurs = “Eind-GEBRUIKER”
Polymeren
Composieten
Keramische Materialen
Staal
Staalsoorten & Roestvast staal
Corrosie
Schade-analyse & -preventie / NDT
Gieten, PM, Vormgeven, Verspanen, Lassen
Cu
Al
Ni, Zn, Ti, Mg, Refractaire
Opp. behand. & Coatings
Selectie
“Engineering Materials” : Metalen, Niet-metalen, Legeringen, Coatings, ...
Eigenschappen, Bereiding en Processing, ...
Beschrijving, Begrijpen, Selectie, ...
Etc...

